

**ПАСПОРТ**

**Нейлоновые стяжки**

г. Нижний Новгород

2020 г.

**1. Наименование**

Нейлоновые стяжки.

**2. Назначение**

Нейлоновые стяжки, представляют собой полосу или ленту с устройством захвата неразъемным, одностороннего хода, используются для связывания или объединения групп кабелей, крепления и/или поддерживания кабелей на несущих конструкциях, а также могут использоваться в других целях.

**3. Технические характеристики:**

Нейлоновые стяжки изготовлены из Нейлона 6.6 – синтетической полиамидной пластмассы методом литья под давлением.

Ширина: от 2,0 мм до 9,0 мм

Длина: от 80 мм до 1020 мм

Диаметр обхвата: от 2 мм до 290 мм

Усилие на разрыв: от 8 кг до 80 кг.

Диапазон рабочих температур: от - 40 оС до + 85 оС

Цвет: белый, черный

Стойкость: не распространяют горение, эрозионная стойкость, не проводят электричество, не подвержены старению под действием ультрафиолетовых лучей, термостойкие.

Полные технические характеристики изделий приведены в таблице 1 в соответствии с обозначениями на рисунке 1.




Рисунок 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Артикул | Размер | Цвет | Ширина, мм | Длина,  мм | Толщина, мм | Диаметр обхвата, мм | Усилие на разрыв, кг | Кол-во в упаковке, шт. | Кол-во упаковок в кор-ке, шт. |
| A | L | H | E |
| 1 | 21002 | 2х100 | белый | 2,0 | 100 | 0,90 | 2-22 | 3 | 100 | 250 |
| 2 | 21001 | 2х100 | черный | 2,0 | 100 | 0,90 | 2-22 | 3 | 100 | 250 |
| 3 | 21502 | 2х150 | белый | 2,0 | 150 | 0,90 | 3-35 | 3 | 100 | 300 |
| 4 | 21501 | 2х150 | черный | 2,0 | 150 | 0,90 | 3-35 | 3 | 100 | 300 |
| 5 | 3802 | 2,5х80 | белый | 2,5 | 80 | 0,90 | 2-16 | 8 | 100 | 500 |
| 6 | 3801 | 2,5х80 | черный | 2,5 | 80 | 0,90 | 2-16 | 8 | 100 | 500 |
| 7 | 31002 | 2,5х100 | белый | 2,5 | 100 | 0,98 | 2-22 | 8 | 100 | 500 |
| 8 | 31001 | 2,5х100 | черный | 2,5 | 100 | 0,98 | 2-22 | 8 | 100 | 500 |
| 9 | 31202 | 2,5х120 | белый | 2,5 | 120 | 0,95 | 2-30 | 8 | 100 | 500 |
| 10 | 31201 | 2,5х120 | черный | 2,5 | 120 | 0,95 | 2-30 | 8 | 100 | 500 |
| 11 | 31502 | 2,5х150 | белый | 2,5 | 150 | 1,02 | 2-35 | 8 | 100 | 450 |
| 12 | 31501 | 2,5х150 | черный | 2,5 | 150 | 1,02 | 2-35 | 8 | 100 | 500 |
| 13 | 32002 | 2,5х200 | белый | 2,5 | 200 | 1,10 | 3-50 | 8 | 100 | 250 |
| 14 | 32001 | 2,5х200 | черный | 2,5 | 200 | 1,10 | 3-50 | 8 | 100 | 250 |
| 15 | 32502 | 2,5х250 | белый | 2,5 | 250 | 1,05 | 3-65 | 8 | 100 | 200 |
| 16 | 32501 | 2,5х250 | черный | 2,5 | 250 | 1,05 | 3-65 | 8 | 100 | 200 |
| 17 | 33002 | 2,5х300 | белый | 2,5 | 300 | 1,10 | 3-80 | 8 | 100 | 200 |
| 18 | 33001 | 2,5х300 | черный | 2,5 | 300 | 1,10 | 3-80 | 8 | 100 | 200 |
| 19 | 41502 | 3,6х150 | белый | 3,6 | 150 | 1,10 | 3-35 | 18 | 100 | 250 |
| 20 | 41501 | 3,6х150 | черный | 3,6 | 150 | 1,10 | 3-35 | 18 | 100 | 250 |
| 21 | 42002 | 3,6х200 | белый | 3,6 | 200 | 1,15 | 3-50 | 18 | 100 | 200 |
| 22 | 42001 | 3,6х200 | черный | 3,6 | 200 | 1,15 | 3-50 | 18 | 100 | 200 |
| 23 | 42502 | 3,6х250 | белый | 3,6 | 250 | 1,18 | 3-65 | 18 | 100 | 200 |
| 24 | 42501 | 3,6х250 | черный | 3,6 | 250 | 1,18 | 3-65 | 18 | 100 | 250 |
| 25 | 43002 | 3,6х300 | белый | 3,6 | 300 | 1,25 | 3-80 | 18 | 100 | 150 |
| 26 | 43001 | 3,6х300 | черный | 3,6 | 300 | 1,25 | 3-80 | 18 | 100 | 100 |
| 27 | 43702 | 3,6х370 | белый | 3,6 | 370 | 1,20 | 3-105 | 18 | 100 | 100 |
| 28 | 43701 | 3,6х370 | черный | 3,6 | 370 | 1,20 | 3-105 | 18 | 100 | 100 |
| 29 | 52001 | 4,8х200 | белый | 4,8 | 200 | 1,15 | 3-50 | 22 | 100 | 150 |
| 30 | 52002 | 4,8х200 | черный | 4,8 | 200 | 1,15 | 3-50 | 22 | 100 | 100 |
| 31 | 52502 | 4,8х250 | белый | 4,8 | 250 | 1,25 | 3-65 | 22 | 100 | 100 |
| 32 | 52501 | 4,8х250 | черный | 4,8 | 250 | 1,25 | 3-65 | 22 | 100 | 100 |
| 33 | 53002 | 4,8х300 | белый | 4,8 | 300 | 1,22 | 3-80 | 22 | 100 | 100 |
| 34 | 53001 | 4,8х300 | черный | 4,8 | 300 | 1,22 | 3-80 | 22 | 100 | 100 |
| 35 | 53502 | 4,8х350 | белый | 4,8 | 350 | 1,23 | 3-90 | 22 | 100 | 100 |
| 36 | 53501 | 4,8х350 | черный | 4,8 | 350 | 1,23 | 3-90 | 22 | 100 | 100 |
| 37 | 54002 | 4,8х400 | белый | 4,8 | 400 | 1,23 | 3-105 | 22 | 100 | 100 |
| 38 | 54001 | 4,8х400 | черный | 4,8 | 400 | 1,23 | 3-105 | 22 | 100 | 100 |
| 39 | 54502 | 4,8х450 | белый | 4,8 | 450 | 1,23 | 3-130 | 22 | 100 | 100 |
| 40 | 54501 | 4,8х450 | черный | 4,8 | 450 | 1,23 | 3-130 | 22 | 100 | 100 |
| 41 | 55002 | 4,8х500 | белый | 4,8 | 500 | 1,28 | 3-150 | 22 | 100 | 80 |
| 42 | 55001 | 4,8х500 | черный | 4,8 | 500 | 1,28 | 3-150 | 22 | 100 | 80 |
| 43 | 82001 | 7,6х200 | белый | 7,6 | 200 | 1,30 | 3-50 | 55 | 100 | 100 |
| 44 | 82002 | 7,6х200 | черный | 7,6 | 200 | 1,30 | 3-50 | 55 | 100 | 100 |
| 45 | 83002 | 7,6х300 | белый | 7,6 | 300 | 1,32 | 4-80 | 55 | 100 | 50 |
| 46 | 83001 | 7,6х300 | черный | 7,6 | 300 | 1,32 | 4-80 | 55 | 100 | 50 |
| 47 | 83502 | 7,6х350 | белый | 7,6 | 350 | 1,40 | 4-90 | 55 | 100 | 50 |
| 48 | 83501 | 7,6х350 | черный | 7,6 | 350 | 1,40 | 4-90 | 55 | 100 | 50 |
| 49 | 84002 | 7,6х400 | белый | 7,6 | 400 | 1,40 | 4-105 | 55 | 100 | 50 |
| 50 | 84001 | 7,6х400 | черный | 7,6 | 400 | 1,40 | 4-105 | 55 | 100 | 50 |
| 51 | 84502 | 7,6х450 | белый | 7,6 | 450 | 1,40 | 4-110 | 55 | 100 | 50 |
| 52 | 84501 | 7,6х450 | черный | 7,6 | 450 | 1,40 | 4-110 | 55 | 100 | 50 |
| 53 | 85002 | 7,6х500 | белый | 7,6 | 500 | 1,40 | 4-150 | 55 | 100 | 30 |
| 54 | 85001 | 7,6х500 | черный | 7,6 | 500 | 1,40 | 4-150 | 55 | 100 | 30 |
| 55 | 97602 | 9,0х760 | белый | 9,0 | 760 | 1,60 | 10-223 | 80 | 100 | 15 |
| 56 | 97601 | 9,0х760 | черный | 9,0 | 760 | 1,60 | 10-223 | 80 | 100 | 15 |
| 57 | 99202 | 9,0х920 | белый | 9,0 | 920 | 1,80 | 10-260 | 80 | 100 | 20 |
| 58 | 99201 | 9,0х920 | черный | 9,0 | 920 | 1,80 | 10-260 | 80 | 100 | 20 |
| 59 | 910202 | 9,0х1020 | белый | 9,0 | 1020 | 1,85 | 10-290 | 80 | 100 | 15 |
| 60 | 910201 | 9,0х1020 | черный | 9,0 | 1020 | 1,85 | 10-290 | 80 | 100 | 15 |

**4. Содержание маркировки**

Наименование и товарный знак

Цвет и количество штук в упаковке

Размер

Диаметр обхвата

Материал

Тип

Диапазон рабочих температур

Артикул и штрих код

Импортер и изготовитель

**5. Срок и условия эксплуатации**

Срок эксплуатации не ограничен, перед монтажными работами в условиях низких температур рекомендуется выдержать изделия при комнатной температуре два часа.

**6. Техническое обслуживание**

Техническое обслуживание не требуется

**7. Условия хранения и транспортировки:**

Хранить и транспортировать изделия рекомендуется в закрытой упаковке при температуре - 40 оС до + 85 оС любым видом транспорта в состоянии, защищенном от возможных повреждений механического воздействия, атмосферных осадков и агрессивных сред.